天津工业大学材料科学与工程学院

设备名称：热台偏光显微镜  资产编号：20040703

操  作  规  程

- 开机：依次打开总电源、显微镜、冷热台的开关，再开计算机电源开关。

- 双击Windows开始桌面上的“Linksys”测试软件，然后点Setup → Comm Port → Comm　l → 确定。

- File → Reset Serial Interface →联机。

- Video → Show window → OK。设置文件名、物镜倍数等条件

- 将待测样品放入工作台，调节显微镜的工作台旋钮，直至屏幕上显示的图像清晰。

- 点击窗口上的快捷键，如图所示，设置升温速度、达到温度和滞留时间。点 “Start”开始，“Stop”停止。

- 升降温时随时调节工作台的旋钮，使图像清晰。

- 制作图片方式：1）File → Open → Gallery。

2）选择该样品名 → 确定。

3）点右下角的“Export” → 选择制作方式，如JPEG

学院：材料科学与工程学院

（公章）

天津工业大学材料科学与工程学院

设备名称：热台偏光显微镜   资产编号：20040703

资金来源：十二五综投

型号：OLYMPUS BX51   规格：BX51

大型仪器专职管理人员：李伟

设备照片：

功能简介：

主要功能与特色

材料结晶性能、取向度测定及纤维摄影等。可对试样在-196—600℃的温度范围内（恒速升降温等状态）的相关变化进行观察，并可对数据实时进行采集和处理。

学院：材料科学与工程学院

（公章）